# Ткани для спецодежды

| Название | состав |  | виды отделок |  |  | вес, гр. м.кв. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ткани для защиты от общих производственных загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |
| СТ 1 | 65 % п/э 35 % хл |  | ВО |  |  | 210 | прочность на разрыв, раздир, истирание выше, чем у аналогов и требований ГОСТ 11209-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | прочность окраски хорошая, после многократных стирок цвет не меняется |
|  |  |  |  |  |  |  | ткань не пиллингуется |
|  |  |  |  |  |  |  | после 5-ти стирок не изменяет своих свойств |
| СТ 2 | 65 % п/э 35 % хл |  | ВО, МВО, К 50 |  |  | 250 | то же |
| Карелия | 80 % хлопок 20 % п/э |  | МВО, К-20, К-50 |  |  | 260 | Ткань обладает высокой экологичностью, гипоаллергенностью, терморегулирующими и вентиляционными свойствами. Антистатична, приятность на ощупь. Положительными чертами входящего в ткань полиэфира является износостойкость, стойкость цветовых решений. |
| Томбой | 67% Полиэфир 33% Хлопок |  | ВО |  |  | 245 | долговечность в эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  | Стойкость к частым промышленным стиркам (при t 85°C) обеспечивает минимальную усадку изделия, стойкость цвета и отсутствие пиллинга |
|  |  |  |  |  |  |  | Отделка «легкий уход» позволяет не гладить одежду после сушки в расправленном виде |
| Хлопковые ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Престиж | 100 % хлопок |  | ВО, МВО |  |  | 250 | Предназначенная для профессиональной одежды в различных отраслях промышленности, качественно изолирует и защищает от внешних факторов и воздействий за счет водоотталкивающей и масловодоотталкивающей пропиток. Натуральные волокна гарантируют гигиену и чистоту, достаточные эксплуатационные свойства и цветоустойчивость, воздухопроницаемость и теплостойкость. |
| СТ 6 | 100 % хлопок |  | ВО |  |  | 245 | Состав обеспечивает комфортность при эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокие показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечивает защиту от влаги, устойчивую к стирка |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость окраски – прочное крашение |
| Мастер - Универсал С 25 ( С 38 ЮД) | 100 % хлопок |  | ВО, МВО |  |  | 250 | минимальные показатели усадки |
|  |  |  |  |  |  |  | комфорт и гигиеничность хлопка |
|  |  |  |  |  |  |  | широкая гамма цветов |
|  |  |  |  |  |  |  | высокие прочностные характеристики |
| Палатка | 100 % хлопок |  | ВО, противомоскитная |  |  | 260 | используется в пошиве верхней одежды (ветровок, курток и т.д. для надежной защиты от влаги, грязи, ветра, клещей, кровососущих насекомых); |
| Кислотостойкие ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Элегия | 100 % п/э |  | К-80 |  |  | 240 | К-80 - кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты |
| Премьер Standart 210 | 65 % п/э 35 % хл |  | К-50, К-80 |  |  | 210 | К-50 - кислотозащитная отделка от 50% раствора серной кислоты |
| Премьер Standart 250 | 65 % п/э 35 % хл |  | К-50, К-80 |  |  | 250 | К-80 - кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты |
| ткани для облегченного ассортимента |  |  |  |  |  |  |  |
| СТ 150 | 65 % п/э 35 % вис |  |  |  |  | 150 | на ткани отсутствует пиллингуемость |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошая прочность окраски |
|  |  |  |  |  |  |  | минимальная усадка |
|  |  |  |  |  |  |  | очень слабое пылеворсоотделение |
|  |  |  |  |  |  |  | мягкий шелковистый гриф |
|  |  |  |  |  |  |  | высокие гигиенические свойства |
| ТИ-СИ | 65 % хл 35 % п/э |  | ВО |  |  | 120 | очень комфортная, мягкая и приятная на ощупь |
|  |  |  |  |  |  |  | имеет долгий срок службы в течение, которого она не теряет внешнего вида, не садиться и не выгорает. |
| Панацея 160 | 65% ПЭ 35% Вис |  | МО |  |  | 160 | Загрязнения легко отстирываются при температуре 60°С, ткань приятна на ощупь, обладает скользящим эффектом, наполненностью, хорошей драпируемостью, не мнется.Коллекция цветов ткани «Панацея» включает более 50 вариантов. Применение кубовых красителей обеспечивает сохранение цвета и устойчивость белизны. Одежда устойчива к хлору, не выгорает на солнце, не линяет при стирках. |
| бязь ГОСТ | 100 % хлопок |  |  |  |  | 142 | используется для изготовления халатов, нательного белья и т.д. |
| Огнезащитные ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробан | 100% хлопок |  | огнестойкая технология Proban ® |  |  | 330 | надежная защита от повышенных температур и огня |
|  |  |  |  |  |  |  | высокая прочность и комфорт |
| Флеймшилд | 100% хлопок |  | огнестойкая технология Proban ® |  |  | 400 | особая конструкция ткани позволяет искрам и брызгам металла скатываться, не прожигая ткань; |
|  |  |  |  |  |  |  | постоянные огнестойкие свойства (200 стирок); |
|  |  |  |  |  |  |  | прожигаемость свыше 45 сек; |
|  |  |  |  |  |  |  | мягкость и комфорт хлопка |
| Арсенал | 100% хлопок |  | огнестойкая технология Proban ® |  |  | 490 | защита от искр и брызг металла; |
|  |  |  |  |  |  |  | устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла 58 капель |
|  |  |  |  |  |  |  | постоянные огнестойкие свойства (200 стирок) |
|  |  |  |  |  |  |  | высокая прочность |
|  |  |  |  |  |  |  | мягкость и комфорт хлопка |
| Flame Fort 280 | 100% Арамид + антистатическая нить |  | НМВО |  |  | 430 | Гарантированная защита персонала от открытого пламени и повышенных температур, статического электричества, попадания на кожу влаги, масел, нефтепродуктов. При этом ткань обладает высокими показателями прочности, гигиеничности, стойкости крашения. |
| Молескин | 100 % хлопок |  | То |  |  | 280 | используется в спецодежде для работников разных отраслей промышленности с целью их долговременной защиты от действия огня |
| Премьер FR 350 А | 100% ХЛ + антистатическая нить |  | НМВО+огнезащитная отделка Pyrovatex® |  |  | 340 | не горит и не плавится при воздействии открытого огня и высоких температур |
|  |  |  |  |  |  |  | не тлеет после пребывания в пламени в течение 30 секунд |
|  |  |  |  |  |  |  | сохраняет первоначальную форму при воздействии огня |
|  |  |  |  |  |  |  | свойства самозатухания сохраняются в течение всего срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  | сохраняет защитные свойства после 100 циклов стирки |
|  |  |  |  |  |  |  | выдерживает удельное электрическое сопротивление 104 –105 Ом |
|  |  |  |  |  |  |  | способствует распределению статического заряда (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83) |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечивает моментальное стекание заряда (EN 1149-3) |
| RIGCHIEF UNIVERSAL | 100% хлопок, антистатическая нить |  | огнестойкая технология Pyrovatex® |  |  | 320 | Постоянные огнезащитные, антиэлектростатические свойства гарантированы на весь срок службы |
|  |  |  |  |  |  |  | спецодежды |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость окраски ткани к солнечному свету, ультрафиолетовому излучению, стиркам |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальная усадка после многочисленных стирок и химчисток (0,5%-1,5%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокие физико-механические показатели. |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютная экологическая безопасность ткани |
| Антистатические ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| СТ 21 А | 100% хлопок, антистатическая нить |  | МВО |  |  | 275 | Нефте-масловодоотталкивающая отделка защищает от воды и технических масел. Защитные свойства сохраняются в процессе эксплуатации. |
|  |  |  |  |  |  |  | Антистатическая нить, встроенная по основе и утку, обеспечивает значение удельного поверхностного электрического сопротивления не более 107 Ом, которое сохраняется в процессе эксплуатации. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ткань имеет высокие гигиенические свойства |
| Премьер 250 А | 67% ПЭ 33% ХЛ+ антистатическая нить |  | ВО, МВО, НМВО |  |  | 255 | выдерживает удельное электрическое сопротивление 104 –105 Ом |
|  |  |  |  |  |  |  | способствует распределению статического заряда (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83) |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечивает моментальное стекание заряда (EN 1149-3) |
|  |  |  |  |  |  |  | сохраняет антиэлектростатические свойства в течение 100 циклов стирки. |
| Барьерные ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Савуар | 100% Полиэфир;PU-мембрана |  | Отделка Teflon® |  |  | 150 | защита от сырой нефти и нефтепродуктов различных фракций |
|  |  |  |  |  |  |  | ветро- и водонепроницаемость, морозостойкость |
| Премьер Protect 170 А | 100% ПЭ + антистатическая нить |  | НМВО |  |  | 150 г/м2 | Защита от попадания на кожу человека воды (водоупорность 1000 мм вод. столба), масел (маслоотталкивание - 5 ед.), нефти (нефтеотталкивание - 5 ед.), статического электричества (УПЭС 107ОМ) |
| Утеплители |  |  |  |  |  |  |  |
| Ватин | 100 % хлопок |  |  |  |  | 280 | теплый, натуральный утеплитель |
| Синтепон | 100 % п/э |  |  |  |  | 100 | легкий |
| Шелтер | 100 % п/э |  |  |  |  | 100 | эффективная терморегуляция |
|  |  |  |  |  |  |  | высокая теплоизоляция |
|  |  |  |  |  |  |  | обладает антистатическими свойствами |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствие миграции волокон |
|  |  |  |  |  |  |  | устойчив к многократным стиркам |
|  |  |  |  |  |  |  | повышенная комфортность |
| Холлофайбер | 100 п/э |  |  |  |  | 100 | высокая теплозащита |
|  |  |  |  |  |  |  | экологически чистый материал (сертификат Эко-Текс Стандарт 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | высокий коэффициент восстанавливаемости и формоустойчивости ( вертикальная ориентация волокон, пружинистая структура полых волокон) |
|  |  |  |  |  |  |  | не распространяет пламени |
| Холлофайбер ТЭК | 100 % п/э |  |  |  |  | 100,150,200 | огестойкий утеплитель |
| Шерстон | 65 % шерсть 35 % хлопок |  |  |  |  | 240 г/м2 | огестойкий утеплитель |
| Титнсулейт | 100 % п/э |  |  |  |  | 100 | одежда с утеплителем Тинсулейт® очень теплая, но при этом эргономичная и удобная: |
|  |  |  |  |  |  |  | воздухопроницаемый, не впитывает влагу, гидрофобный |
|  |  |  |  |  |  |  | можно стирать и сдавать в химчистку |
| Подкладочные ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Тафетта | 100 % п/э |  |  |  |  |  | используется в качестве подкладочной ткани в зимней одежде |
|  |  |  |  |  |  |  | не растягиваются при намокании и отличаются высокой износостойкостью |
|  |  |  |  |  |  |  | очень прочные, легкие, с низкой гигроскопичностью и прекрасными гиппоаллергенными характеристиками |
|  |  |  |  |  |  |  | абсорбируют влагу, выделяемую телом, и транспортируют ее к внешним слоям одежды |
| бязь ГОСТ | 100 % хлопок |  |  |  |  | 142 | используется в качестве подкладочной ткани в зимней и летней одежде |
| Polar fleece | 100 % п/э |  |  |  |  | 220-340 | легкий, эластичный и мягкий на ощупь трикотажный материал |
|  |  |  |  |  |  |  | прекрасно сохраняет тепло, обладает уникальными свойствами терморегуляции, т.е. обеспечивает необходимую вентиляцию при перегреве и вывод наружу конденсата |
|  |  |  |  |  |  |  | высокая прочность, высокая износостойкость |
|  |  |  |  |  |  |  | практически не впитывают влагу и быстро сохнут |
|  |  |  |  |  |  |  | материал не требует к себе специального ухода, не садиться при стирке, не скатывается (антипилинговые свойства), хорошо сохраняет форму |
| Сигнальные ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Габарит | 100 % п/э |  |  |  |  | 180 | Применение специальных флуоресцентных красителей позволяет достичь максимального контраста человека с окружающей средой и гарантировать соответствие координатам цветности и коэффициенту яркости фонового материала в течение всего срока эксплуатации. Коэффициент яркости составляет не менее 0,85 кд для желтого цвета (норма 0,76 кд) и не менее 0,44 кд для оранжевого (норма 0,40 кд). |
|  |  |  |  |  |  |  | Полиэфирные волокна обеспечивают максимальную прочность и износостойкость одежды. При этом одежда легкая и комфортная в носке |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальная усадка |
| Курточные ткани |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксфорд | п/э 100 % | PU |  | 110, 145 | Конструкция ткани обеспечивает повышенную прочность, износостойкость, малый вес изделиям. Полиуретановое покрытие (PU) придаёт ткани водоотталкивающее и водоупорное свойства. |  |  |
| Файл | п/э 100 % |  |  |  | плотная структура, обеспечивающая эффектный и представительный вид изделиям |  |  |
|  |  |  |  |  | хорошие водоупорные, воздухопроницаемые и ветрозащитные свойства |  |  |
|  |  |  |  |  | изделия из ткани просты в уходе. |  |  |
| Таслан | нейлон 100 % | PU, milky и WR |  | 126 | устойчив к трению, многократным изгибам и воздействию ультрафиолета |  |  |
|  |  |  |  |  | легкий, приятный на ощупь материал, обладающий ценной воздухопроницаемой способностью |  |  |
|  |  |  |  |  | изделия из ткани таслан на протяжении многих лет сохраняют прекрасный внешний вид и отличные физико-химические свойства |  |  |
| Нортси (Northsea) | 100% Микрополиэфир;PU-мембрана, дышащая | Отделка Teflon® |  | 155 | Водонепромокаемая одежда из ткани НОРТСИ (Concordia) – это сочетание высоких защитных свойств и привлекательного внешнего вида, что делает ее отличным решением для верхней одежды представительского класса |  |  |
|  |  |  |  |  | Полиуретановая мембрана морозостойка (до -48 °С), обеспечивает ветрозащиту и водонепроницаемость одежды |  |  |
|  |  |  |  |  | «Дышащие» свойства PU-мембраны ткани НОРТСИ придают одежде дополнительный комфорт, а приятная шелковистая фактура ткани не шуршит и создает современный внешний вид |  |  |